Aromatski poliestri sa foto-osetljivim grupama u bočnim lancima: sinteza, karakterizacija i svojstva

Marioara Nechifor

‘‘Petru Poni’’ Institute of Macromolecular Chemistry, 41A Grigore Ghica Voda Alley, Iasi, Romania, e-mail: nechifor@icmpp.ro

Apstrakt: Novi aromatski poliesteri sa foto-osetljivim grupama u bočnim lancima su dobijeni polazeći od difenola, supstituisanih cinamoil-grupama na krajevima fleksibilnih oksi- etilenoksidnih segmenata, i različitih aromatskih dikarboksilnih kiselina. Polimeri su sintetisani direktnom poliesterifikacijom u prisustvu efikasnog sistema za kondenzaciju: tozil-hlorid/piridin/dimetilformamid. Zatim, su sintetisani poliesteri okarakterisani pomoću FTIR, 1H i 13C NMR spektroskopije, i UV-spektroskopije, diferencijalne skanirajuće kalorimetrije, termogravimetrijske analize, širokougaone rentgenske difrakcije, gelpropusne hromatografije, viskozimetrije razblaženih rastvora, kao i u pogledu rastvorljivosti. Dobijeni aromatski poliestari su pokazali srednje vrednosti inherentnih viskozitetnih brojeva u opsegu od 0,37 do 0,54 dl g-1, dobru rastvorljivost u polarnim aprotičnim rastvaračima, a njihovi filmovi su bili prozirni, bezbojni i žilavi. Temperature ostakljivanja sintetisanih polimera su bile u opsegu od 136 do 154 oC. Dobijeni aromatski poliestri su termički stabilni do 320 °C, a ostatak mase na 700 °C u atmosferi azota je iznosio od 38-47 %. Prisustvo cinamoil-hromofornih grupa u polimernim lancima je omogućilo njihovu foto-dimerizaciju, pod uticajem ultraljubičastog zračenja na talasnoj dužini (=365 nm, odnosno reakciju umrežavanja bez prisustva foto-inicijatora. Kao posledica odigravanja reakcije foto-polimerizacije i umrežavanja, dobijeni polimerni filmovi su nerasvorni u organskim rastvaračima.

Ključne reči: novi difenolni monomer, direktna polikondenzacija, cinamoil-hromofor, umrežavanje foto-polimerizacijom