Uticaj procesnih parametara na efikasnost inkapsulacije i kontrolisano otpuštanje p-amino-benzoeve kiseline iz mikrosfera na bazi etil-celuloze

MERYEM MOUFFOK1, ABDERREZZAK MESLI1,*, ILHAM ABDELMALEK1 and ETIENNE GONTIER2

1 Laboratory of Physical and Macromolecular Organic Chemistry, Faculty of Exact Sciences, University of Djillali Liabes, Sidi Bel-Abbes, Algeria.

2Bordeaux Imaging Center–UMS 3420, Victor Segalen, University of Bordeaux, France.

*Corresponding author, E-mail: abderrezzak-mesli@netcourrier.com

Apstrakt: U ovom istraživanju, p-amino benzoeva kiselina je inkapsulirana u mikrosfere na bazi etil-celuloze emulzionim postupkom (ulje/voda) otparavanjem lako isparljivog rastvarača. Varirani su sledeći procesni parametri: maseni odnos p-amino benzoeva kiselina/etil-celuloza (PABA/EC), brzina mešanja, vrsta emulgatora i njihova koncentracija kako bi se izučavao njihov uticaj na efikasnost inkapsulacije i brzinu otpuštanja leka iz polimerne matrice. SEM analiza je pokazala da su dobijene sferne mikročestice, porozne strukture i različite morfologije. U prisustvu PVA su formirane mikročestice sa srednjim prečnikom Sauter (D32) u opsegu od 47 do 165 µm, a u prisustvu Tween 80 u opsegu od 793 do 870 µm uz podešavanje ostalih procesnih parametara. Efikasnost inkapsulacije je bila u opsegu od 37,52 do 79,05% i pokazala se pogodnom za produženo otpuštanje p-amino benzoeve kiseline. Mikrosfere su karakterisane pomoću FTIR, DSC i XRD. Otpuštanje katjona p-amino benzoeve kiseline je praćeno na pH 1,2 i 37 ± 0,5 ° C u medijumu, koji simulira uslove u želudcu, pomoću UV-VIS analize. Dobijeni profili pri praćenju otpuštanja leka su najbolje odgovarali Higuchi-jevom modelu, sa visokim stepenom korelacije (R²), a dobijene vrijednosti n iz Korsmeyer-Peppas jednačine su pokazale da otpuštanje leka odgovara mehanizmu Fick-ove difuzije.

Ključne riječi: mikrosfere; emulzija sa lako isparljivim rastvaračem; difuzija; otpuštanje leka; kinetičko modelovanje.