Sinteza i karakterizacija nove provodne i u dimetilsulfoksidu veoma rastvorne soli polianilina

HICHEM ZEGHIOUD1*, SAAD LAMOURI1, YASMINE MAHMOUD1 and TARIK HADJ-ALI2

1Laboratoire de Chimie Macromoléculaire, Ecole Militaire Polytechnique, BP 17 , Bordj El Bahri, Alger, Algeria, 2 Laboratoire des systèmes électroniques et optroniques, Ecole Militaire Polytechnique, BP 17 , Bordj El Bahri, Alger, Algeria

E-mail :hicheming@yahoo.fr

Apstrakt: U radu je prikazana nova rastvorna i provodna so polianilina, sintetisana oksidativnom polimerizacijom u prisustvu novog agensa za dopiranje. Agens za dopiranje (IAs) je sintetisan sulfonovanjem itakonske kiseline (IA) koncentrovanom sumpornom kiselinom u tetrahidrofuranu (THF). So dopiranog polianilina (PANI-IAs) je veoma rastvorna u dimetilsulfoksidu (DMSO) na sobnoj temperaturi, pri čemu se dostiže rastvorljivost od 44 mg mL-1. Merenja provodljivosti dopiranog polianilina, dobijenog taloženjem u THF, su pokazala da se maksimalna provodljivost u iznosu od 0.13 S cm-1 dostiže u pri potpunom protonovanju polianilina u obliku emeraldinske baze. Pored toga, uzorci soli polianilina su karakterisani termogravimetrijskom analizom (TGA), diferencijalnom skanirajućom spektroskopijom (DSC), difrakcijom X-zraka (XRD), UV-vis i FTIR spektroskopijom.

Ključne reci: provodni polimeri, PANI, itakonska kiselina, sulfonovanje, rastvorljivost.