Sinteza proton-izmenjivačkih membrana za dvokomorne mikrobne gorivne ćelije

SANDEEP DHARMADHIKARI1, PRABIR GHOSH1 and MANIVANNAN RAMACHANDRAN1*

1Department of Chemical Engineering, National Institute of Technology, Raipur- 492010, Chhattisgarh, INDIA.

*Corresponding author: rmani.che@nitrr.ac.in

Izvod: Proton-izmenjivačke membrane (PEMs) su sintetisane polazeći od tri različita sastava poli(etilen-oksida) (PEO), poli(vinil-alkohola) (PVA), hitozana (CS) i fosforne kiseline (PA) u masenom odnosu 1: 1:1:1; 1:2:1:1 i 1:3:1:1, koristeći postupak fizičkog mešanja i izlivanja iz rastvora. Apsorpcija vode polimernih membrana je rasla sa povećanjem sadržaja PVA. Veći procenat apsopcije vode značio je ujedno i veći kapacitet izmene jona (IEC) sintetisanih membrana. Sintetisane membrane su okarakterisane u pogledu sastava i interakcija izmedju polimenih komponenti pomoću difrakcije X-zraka (XRD) i infracrvene spektroskopije sa Fourijeovim transformacijama (FTIR), redom. Zatim, performanse polimernih membrana su proverene u mikrobnim gorivnim ćelijama (MFCs). Pokazano je da procenat smanjenja hemijske potrošnje kiseonika (COD) (%) zavisi od mikrobne aktivnosti u anodnoj komori. Osnovni cilj ovih istraživanja je bio da se odredi optimalni sastav membrane na osnovu poredjenja svojstava sa ostalim sintetisanim membranama različitog sastava i jednom komercijalnom membranom. Ustanovljeno je da je smanjenje hemijske potrošnje kiseonika COD-a (%) u MFC-3 mikrobnoj gorivnoj ćeliji sa M-3 polimernom membranom iznosilo 88%.

Ključne reči: kapacitet jonske izmene; hemijska potrošnja kiseonika; apsorcija vode, gustina energije, gustina struje, napon otvorenog kola.