Električna i termička svojstva kompozita na bazi kopolimera bisfenola –A - propoksilat - diglicilil etra i piperazina/funkcionalizovanih MWCNT

SERPİL YILMAZ, MUSTAFA ERSİN PEKDEMİR, MEHMET COŞKUN*

University of Fırat, Faculty of Science, Department of Chemistry, 23119 Elazığ-Turkey.

Apstrakt: U ovom radu je prikazana izrada kompozita na bazi bisfenol - A-propoksilat - diglicidil etra i piperazina u prisustvu funkcionalizovanih višeslojnih karbonskih nanotuba MWCNTs (oksidisani MWCNT + aminovani MWCNT). Struktura sintetisanih nanokompozita je potvrđena pomoću FT-IR i NMR spektroskopije. Nanokompoziti su ispitivani u pogledu električnih i termičkih svojstava. Morfologija površina kompozita je analizirana na osnovu SEM fotografija. Uočeno je da se smanjuje termička stabilnost i povećava električna provodljivost u naizmeničnom električnom polju (ac) i dielektrična konstanta sa povećanjem sadržaja (2, 5, 10 i 15 mas. %) funkcionalizovanih MWCNT u nanokompozitima. Električna provodljivost nanokompozita se povećavala sa porastom temperature, a takođe je određena i diskutovana energija aktivacije električne provodljivosti nanokompozita.

Ključne reči: Bispfenol A; Piperazin; MWCNT; kompoziti; kopolimeri

Keywords: Bisphenol A; Piperazine; MWCNT; Composite; Copolymer