Table 2: Electrodeposition of the AgPd alloys to the different amounts of charge (Qd)

at jd = -178 µA cm-2 (jd = 3 jL(Pd)) and  = 0 rpm from the solution:

0.001 M PdCl2 + 0.04 M AgCl + 0.1 M HCl + 12 M LiCl.

Dissolution (ALSV) in the solution 0.1 M HCl + 12 M LiCl at  = 1000 rpm

with a sweep rate of 1 mV s-1.

| Qd (C cm-2) | Q(Pd)ALSV (C cm-2) | Q(Ag)ALSV (C cm-2) | j (%) QALSV/Qd | at.% Pd | at.% Ag | Q(UP)ALSV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.05 | 0.0243 | 0.0191 | 73 | 38 | 62 | 0 |
| -0.1 | 0.043 | 0.043 | 86 | 33 | 67 | 0 |
| -0.2 | 0.097 | 0.088 | 93 | 35 | 65 | 0 |
| -0.4 | 0.176 | 0.206 | 96 | 30 | 70 | 16 |
| -0.6 | 0.312 | 0.267 | 97 | 37 | 63 | 23 |

at.% of Pd and Ag, as well as UPh, are obtained from the ALSVs.