Izrada poliuretanskih pena / OMMT nanokompozita pomoću kontra-rotirajućeg dvopužnog ekstrudera

Y. MAHMOUD,1, Z. SAFIDINE 1 and H. ZEGHIOUD 2

1 Laboratoire de Chimie Macromoléculaire, Ecole militaire Polytechnique, BP 17, Bordj El Bahri, Alger

2 Laboratoire de Génie des Procèdes, Universite Badji Mokhetar, Annaba, Alger

Corresponding author: E-mail: mahmoudyasmine9@gmail.com

Izvod: U ovom radu je prikazan novi postutak izrade nanokompozita na bazi poliuretanske pene /organo-modifikovanog montmorilonita (PUR / OMMT), in situ polimerizacijom. Za izradu poliuretanskih nanokompozita je korišćen postupak reakcionog brizganja (RIM-Reaction Injection Moulding) u kontra-rotirajućem dvopužnom ekstruderu. Smeše poliola i kopolimernog poliola (CPP) su interkalirane između OMMT slojeva umešavanjem u dvopužnom ekstruderu. Sastav PUR-a kao i rastojanje između slojeva u montmorilonitu (MMT) su optimizovani. Takođe je analiziran uticaj nekih parametara kao što su OMMT sadržaj i vrsta katalizatora (trietilendiamin za PUR 3 i trietilendiamin + diamino-1,2 propan za PUR 4). Sintetisani materijali (OMMT, PUR i PUR / OMMT) su okarakterisani različitim metodama: Infracrvena spektroskopija sa Furijeovim transformacijama (FTIR), rentgenska difrakcija (XRD) i elektronska skenirajuća mikroskopija (SEM). Rezultati zapaljivosti i ogleda istezanja za PUR 3 + OMMT pene su pokazali da optimalna svojsta poseduje PUR 3 + 2% OMMT uzorak. PUR 4 pena je pokazala bolja mehanička svojstva i smanjenu zapaljivost u odnosu na PUR 3 (r == 1.15) penu. Međutim, PUR 4 + 2% OMMT kompozit je imao najviše odloženu difuziju plamena i izraženu čvrstoću.

Ključne reči: Nanokompoziti; PUR tvrde pene; OMMT; usporivač plamena.