| Electrod | Ecorr / V | icorr / µA/cm² | Rp / kohm x cm² | vcor/ µm/Y | IE / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bare OL | -1.05 | 40.36 | 0.90 | 469.1 | - |
| ZnTa2O6 | -1.14 | 20.74 | 1.40 | 241.1 | 48.61 |
| ZnNb2O6 | -1.15 | 19.09 | 1.41 | 221.9 | 52.70 |
| Zn(Ta0.95Nb0.05)2O6 | -1.14 | 23.25 | 1.34 | 270.2 | 42.39 |
| Zn(Ta0.9Nb0.1)2O6 | -1.13 | 22.51 | 1.27 | 261.7 | 44.22 |
| Zn(Ta0.5Nb0.5)2O6 | -1.15 | 21.23 | 1.43 | 246.8 | 47.40 |